電廠管路結構劣化之健全性解析評價及改善(II)

本期研究計畫為延續上期（87年度）國科會產業科技學術合作計畫，即是採用極限解析手法（Limit analysis theory）及彈塑性破壞力學（Elastic-plastic fracture mechanics）的新綜合解析手法，將解析出承受等分布荷重，強制變位以及兩端不等的回轉角，並且有龜裂存在之靜不定結構物模型的LBB（Leak-bef ore-break；破斷前洩漏）特性和塑性崩壞行為（Plastic collapse behavior），以評價及改善電廠管路系的結構可靠度。並藉由此解析手法，能對於管路安全性加以評估，能預警自LBB狀況到管路完全破斷為止所需之充裕時間，以及進一步提高耐荷重性能，並考察出耐荷重性能的形成原因。另外，也可定量地評價出此靜不定管路系受到的荷重樣式，管路的跨距長L，龜裂的形狀，材料的破壞韌性值J/sub IC/以及龜裂傳播抵抗dJ/dA等影響。據此資訊，本研究將進一步建立最佳管路結構之設計模式，及至於提高管結構可靠度等相關的技術。