A356.2/Gr/sub (p)/複合材料之磨潤行為研究

本研究使用自行設計石墨顆粒無電解電鍍銅之反應盒，將平均粒度15μm石墨顆粒表面均勻鍍上銅鍍層，並將已鍍銅之石墨顆粒均勻分散於A356.2鋁合金基地中。並測試複合材料之磨潤性質，發現6wt%石墨顆粒含量於4Kg荷重及400rpm轉速下之磨耗率最低，摩擦係數係隨石墨含量（0-8wt%），轉速（400-600rpm）及負荷（2-4Kg）增加而減小。