俱弧形界面雙層金屬基複合材料之彎曲性質

本研究使用A356鋁合金及A356鋁合金/20wt%SiC/sub (p)/複合材料，製造俱直線及弧形界面之雙層材料，其中各層之A356鋁合金基地係連續。另外，探討其三點彎曲性質結果顯示，俱弧形界面之雙層複合材料，若負荷施加點於複合材料處，兩支撐點為A356鋁合金則能承受較大破壞荷重，最大剪應力且試片能吸收較大之能量而有最大破壞係數。