氯化錫/甲醇混合溶劑在聚甲基丙烯酸甲酯之質傳

本研究已探討在40度C~60度C質傳溫度下，不同濃度氯化錫/甲醇混合溶劑在聚甲基丙烯酸甲酯之質傳及水解行為。實驗結果，混合溶劑之飽和吸收量隨質傳溫度增加而上升；Case I擴散之擴散係數與Case II擴散之擴散速率隨混合溶劑濃度增加而減少；質傳過程為吸熱反應。吸收飽和溶劑之聚甲基丙烯酸甲酯，在去離子水中進行水與甲醇之溶劑擴散交換時，當聚甲基丙烯酸甲酯的玻璃轉換溫度大於水解溫度時，其重量損失即趨於緩慢解析。