金屬板材外緣內曲摺邊預成形最佳化胚料預測之研究

本文係探討板材外緣內曲摺邊預成形胚料最佳化，並利用動態有限元素法與真實應變法配合適應性網路模糊推論系統(ANFIS)，實現預測內曲摺邊預成形之目的。研究中首先利用真實應變法估算近似內曲摺邊預成形直邊與底邊的輪廓曲線，再以此曲線偏移數條曲線，透過動態有限元素法分析，建立ANFIS訓練資料庫；其次經由ANFIS複合式學習演算法，完成逆向預測知識規則庫訓練；此結果可成功預測內曲摺邊目標直邊與底邊預成形外形幾何輪廓之最佳化料片。最後並以板材內曲摺邊實驗做驗證，經由實驗和模擬分析之比較，在沖頭負荷與衝程關係及料片變形後外緣輪廓曲線和目標曲線的比較圖，其結果皆相當吻合，可證實適應性網路模糊推論系統在彎曲摺邊預成形領域中，是一個相當便利與準確之逆向預測方法。