顆粒型鋁基複合材料製造暨擠形後之機性研究

本研究利用自行設計之顆粒型複合材料熔鍊及半連續鑄造設備成功地製得7005鋁合金/10wt%, 15.mu.m及6.mu.m碳化矽顆粒型複合材料及7005鋁合金/10wt%, 15.mu.m氧化鋁顆粒型複合材料, 利用間接擠型之加工得到圓棒, 並探討擠型圓棒經由熱處理後對顯微結構與拉伸性質之影響。由實驗發現6.mu.m及15.mu.m強化相顆粒均勻分佈在基地上。上述複合材料使用400℃恒溫90分鐘後淬火於22℃水中之熱處理其拉伸性質相同, 使用400℃恒溫90分鐘淬火於100℃水中後作72小時自然時效, 100℃人工時效8小時後空冷於室溫之熱處理佳及使用氧化鋁顆粒當強化相較碳化矽顆粒佳, 同時延展性與母材相同, 使用碳化矽顆粒當強化相, 經400℃恒溫90分鐘後淬火於22℃水中可得較佳拉伸強度。