顆粒型鋁基複合材料之摩擦壓接

本研究利用摩擦壓接方法, 製得360鋁合金及360A1/5vf%碳化矽複合材料、360A1/10vf%碳化矽複合材料之複合鑄件。由實驗發現,在摩擦壓接影響區域之樹枝狀晶打斷成細晶、碳化矽顆粒分佈較兩邊接合件均勻且碳化矽顆粒尺寸變小。同質材料之摩擦壓接影響區域的寬度較其他異質材料小, 接合以360A1/5vf%對10vf%強度最強。而 10vf%對本身壓接鑄件為最差。對同一接合系統而言, 增加摩擦時間及摩擦壓力可增加接合強度。在360鋁合金上塗佈一層1. mu.m, 4%及 0.4%氧化鋁之顆粒濃度可較母材間降伏強度增加約35.8%、抗拉強度增加約36.1%、破壞強度增加約30.2%。