金屬板材孔凸緣成形之退化殼元素分析

本研究採用Prandtl-Reuss塑流法則和von Mises的降伏條件，結合有限變形理論及Updated Lagrangian Formulation (ULF)的觀念建立一增量型彈塑性大變形有限元素分析模式，再應用退化殼元素所推導之形狀函數偶合入剛性矩陣中，組成有限元素之分析模式，並以此程式模擬孔凸緣成形之製程。本研究將模擬圓柱形與半球形沖頭孔凸緣成形的沖頭負荷與衝程之關係、料片厚度分佈、擴孔半徑與卸載後板片之最終變形，而模擬之沖頭負荷及厚度分佈與實驗結果有良好的一致性，故本彈塑性大變形有限元素分析程式可合理的模擬金屬板材孔凸緣成形之製程。