Curing Reactions of Aqueous-based PU by GMA-Acrylate Copolymers and Calcium Ion

水相陰離子型PU分散液可以被壓克力乳液改質,經由一種反應性的相互貫穿高分子網狀結構(IPN)的過程,產生PU與壓克力的混合物(hybrid)。水性PU的鏈引伸劑---乙二胺有部分接上PU形成末端胺基;而共聚物乳液是含有環氧基與羧基的壓克力共單體乳化聚合而成。當PU分散液與這些壓克力乳液混合,在常溫下PU中的胺基會與壓克力聚合物的環氧基反應。甚至PU和壓克力聚合物的羧基與鈣離子形成離子交換。 PU和壓克力聚合物的混合物以及和鈣離子交聯的高分子,其物理與機械性質經由接觸角,膠含量,抗張強度,伸長率的儀器測試。他們IPN過程和離子交換交聯反應的前後,使用動態機械熱分析儀測試都有報導。