非異氰酸酯製程含PDMS之水性PU研究與探討

以環氧樹脂(DGEBA)在常壓下通入二氧化碳進行親核開環反應得到環狀碳酸酯Bis(cyclic carbonate)，再以具有聚二甲基矽氧烷(PDMS)的胺類化合物進行聚合反應，使形成主鏈段上掛有羥基的聚胺基甲酸酯(Hydroxyl PU)。再利用PU上的羥基與琥珀酸酐(Maleican hydride)進行半酯化反應後，使其PU鏈段懸掛羧酸基，因而此新型水性PU樹脂能夠穩定分散於水中，即所謂水性PU分散液(Aqueous-based Polyurethane Dispersion)。最後使用架橋劑(TMPTA-AZ)使水性PU樹脂成為網狀交聯之結構，測量並討論其物理與熱性質。