功能性高分子的應用與開發

本研究利用紫外光交聯技術、溼氣交聯技術與電子束照射技術，開發一系列應用於紡織品的功能性高分子材料。主要內容包含以含氟高分子搭配紫外光交聯型環氧樹脂對PET與尼龍織品進行加工，以電子束照射強化撥水塗層耐用性，紫外光交聯型PU吸溼材料的合成，紫外光交聯型與溼氣交聯型含聚矽氧烷PU之合成，以及這些功能性高分子加工織物的應用。經過最適條件加工之PET吸溼織品，其表面對水接觸角可超過150，且可耐洗滌超過50次。