陰離子型水性PU與聚丙烯酸酯乳液摻合之電著 塗裝研究

在製備之陰離子水性PU分散液及分別加入線 型或可加熱架橋型之聚丙烯酸酯在不同直流電 壓下進行電著塗裝的電化學反應。將聚合物之 薄膜塗裝在鍍鋅之鋼片上,並在 120.degree.C之烘箱 加熱30分鐘,此乾燥的薄膜利用霍氏紅外光譜,全 反射式紅外光,微差熱卡計,電子顯微鏡及吸水性 等方式評估觀察。從試驗的結果顯示電著塗裝 的塗膜量隨著使用電壓、電流以及聚合物離子 當量而改變,並發現電著塗裝的過程中發生若干 不同的電化學反應。DSC ,電子顯微鏡和吸水性質 等證實此電化學反應過程,其中產生某些程度的 架橋反應。