Naphthaquinone及merocyanine系色素之合成 及其高分子摻合系之性質研究

本研究合成: (一)長波長吸收naphaquinoid系色 素。(二)merocyanine 系色素,並以IR,MS, NMR及UV等光 譜鑑定其結構,再將這些色素摻入。(1)液晶聚合 體(2)PEG及earbazole之共聚合體中,並以UV及偏光顯 微鏡,觀察其光學性質,發現(a)色素以不同比例摻 入聚合體中並不改變其吸收波長範圍,僅改變吸 收度。(b)色素以不同比例摻入聚合體中以偏光 鏡來觀察,並不改變液晶的紋理及其isotropic的溫 度。