Application of Phosphorus, Nitrogen and Silicone Containing Curing Agents for Aqueous-Based PU

利用末端基為OH官能基之聚二甲基矽氧化合物(Polydimethyl siloxane, PDMS)與三氯氧化磷(Phosphorus oxychloride, POCl/sub 3/)及次乙亞胺合成含磷、氮、矽之反應性架橋劑, 其結構鑑定由/sup 1/H-NMR、/sup 13/C-NMR、/sup 31/P-NMR及IR光譜確定之。 以不同比例之架橋劑加入水性PU中, 架橋劑上之次乙亞胺官能基可穩定存在鹼性條件下, 但在乾燥過程中由於空氣中碳酸溶入水性 PU 中, 使溶液pH值降低, 而與水性PU分子側鏈上羧酸基在常溫下形成開環架橋反應。以膠體穿透層析儀(Gel permeation chromatography, GPC)確認合成之磷、氮、矽架橋劑與羧酸的開環反應以說明其對羧酸基的反應性。測量摻入架橋劑之水性PU分散液的粒徑分佈與界達電位, 藉以研究添加架橋劑之水性PU分散液的變化。在架橋反應後, 測量乾膜的膠含量、接觸角、吸水性、吸乙醇性、抗張強度與拉伸率等機械性質, 以及動態機械熱分析(Dynamic mechanical thermal analyser, DMTA)、熱重分析(Thermogravimetry, TG)與極限需氧指數(Limited oxygen index, L. O. I)等熱性質