常溫架橋劑在水性PU之應用

由含二酸及二異氰酸酯(-NCO)官能基與次乙亞胺(Aziridine)來合成兩系列含甲醯次乙亞胺官能基的架橋劑,其結構鑑定可由/sup 1/H-NMR、/sup 13/C-NMR及IR光譜確定。 以不同比例之架橋劑加入水性聚胺基甲酸乙酯(PU)中,架橋劑可以穩定的存在鹼性條件下,但在乾燥過程中pH值降低,將會與水性PU分子側鏈上羧酸基在常溫下形成開環架橋反應。測量乾膜的膠含量、接觸角、吸水性、吸乙醇性以及抗張強度、動態機械熱分析(DMTA)等機械性質,證明交聯密度的增加對機械性質的改善。並且以環氧樹脂配合其中一種架橋劑,先後加入水性PU中,以期分別與水性PU的胺基及羧酸基反應。以達到雙重架橋的效果。