遮蔽近紅外線含鎢錯合物高分子光學膜之製備與性質分析

本研究製備環氧壓克力樹酯/鎢錯合物抗近紅外線混成材料，藉由添加鎢錯合物的方式改善一般抗近紅外線薄膜吸收範圍狹宰、吸收效果不佳等問題。研究中分別探討不同配位劑對鎢錯合物近紅外光吸收強度的影響，以及使用溶劑對反應所產生的溶劑效應。由於WV及WVI價會有吸收範圍紅移至近紅外光的現象，而加入配位劑則有吸收度增加的效果。不同錯合物吸收劑的近紅外光吸收效果依序為WTBP>WDEA>WEA>WAcAc>WDiPA>WEtOH。混成薄膜近紅外光吸收效果為WTBP>WEtOH>WAcAc>WDiPA>WEA>WDEA。以TBP為製作之混成材料具有大範圍、高強度近紅外光吸收，18wt.%WTBP吸收劑製作20μm的吸收薄膜，其近紅外光平均遮蔽率達85%，可見光平均穿透率為70%，具有優良的隔熱及透光性。