聚羥基烷酯/聚氧化乙烯摻合體的結晶行為研究

聚羥基烷酯（PHA）是由微生物發酵生產出來的塑膠，有別於現在的石化合成塑膠。PHA具有許多之優點，同時符合「清潔生產」與「環保材料」的要求，因此在國內外引起學術界與工業界廣泛研究。不過為大多數細菌所生產的PHA是聚羥基丁酯(PHB)及其共聚合體-聚羥基丁酯羥基戊酯(PHBV)，兩者都是高度結晶性的高分子，結晶度可達50~70%。結晶度是影響高分子性質的重要因素之一，包括機械、物理、熱力和光學性質。因此PHB或PHBV的結晶行為，就值得進一步地深入研究。另外，PHB雖然具有許多優點，但是本身仍有一些缺點，譬如熱穩定性低、硬脆性等，作為材料應用仍有不足之處，而且共聚物韌性的提高也很有限，因此選擇合適的增塑劑或與其他高分子摻合，可以彌補PHB不足。因此利用偏光顯微鏡、X光繞射儀及傅立葉紅外線光譜儀研究PHB及PHBV的結晶行為，包括結晶動力和結晶形態；另外也進一步地研究了 PHB/PEO及PHBV/PEO摻合材料在不同摻合比例下的結晶形態和結晶動力行為。