接縫式混凝土鋪面之角隅應力分析

本研究以有限元素法程式ILLI-SLAB分析接縫式混凝土鋪面版角隅的應力行為,運用因次分析與實驗設計原理考慮Westergaard所提角隅位置受尺寸效應、各種輪軸載重、外車道加寬、混凝土路肩與雙層版等因素影響時其角隅應力的反應,並配合最新的統計迴歸方法建立預估模式。運用預估模式可以快速準確的完成接縫式混凝土鋪面版角隅應力的計算,更可藉此從事接縫式混凝土鋪面版的分析設計與運用。文末提出案例驗證,說明運用修正因子R值修正 Westergaard公式的步驟並初步驗證結果的準確性。