高嶺土泥漿壓密之初步研究

泥漿壓密是一種試驗室準備均一黏性土壤試體的方法。由於其過程可充分掌握,且試體具可重複製作的特性,因此,泥漿壓密黏土試體通常可使用於較精密重要之土壤試驗。本研究選用馬來西亞高嶺土進行泥漿壓密試驗,分別以單階加載(2kg/cm/sup 2/,4kg/cm/sup 2/,8kg/cm/sup 2/)與多階加載(1,2,4,8kg/cm/sup 2/),及在除氣(1小時,4小時)與不除氣等不同條件下進行壓密,針對壓密之沈陷-時間關係,壓密係數隨壓密度變化情形,超額孔隙水壓消散與時間關係,及除氣與否對其影響作一探討;並將壓密完成之試體再取樣進行直接剪力試驗,以探討泥漿壓密試體強度之均一性。研究結果指出:多階載重由於有充分的時間將超額孔隙水排出,使得土壤顆粒間之排列較緻密,故其沈陷量比同一壓密壓力之單階載重大;此外,傳統之微小應變壓密理論,可用來描述泥漿在受到有效壓密壓力作用時之沈陷-時間反應,而壓密係數在整個壓密過程中並非定值。除氣後之泥漿其沈陷速率比無除氣泥漿慢,超額孔隙水壓之消散有明顯的遲滯現象,且多階加載之e-log p關係曲線為直線,其 C/sub c/=0.66。直接剪力試驗所得之結果,說明了泥漿壓密黏土試體之強度均一性頗高。