雙模數積層板之有限元素法挫屈分析

基於高階板理論,本文探討雙模數積層板之有限元素法挫屈分析。由於雙模數複合材料性質具有不同的伸張和壓縮彈性模數,因而中性面不固定於板幾何中面上,其需以疊代法求之。本文探討挫屈荷載為沿板厚度方向為等值的均佈同面應力,因而相對應的薄膜應變可完整地表現高階板理論之非線性位移場對臨界挫屈荷載的效果。經由擾動的觀念,推導得有限元素法控制方程式,於具有不同模數比及寬厚比之雙模數層板臨界挫屈荷載之實例分析中,得到與理論解非常接近的結果,故可證實本文所發展的有限元素法之精確性與適用性。