高階梁理論於三明治梁之有限元素法挫屈分析

本文以高階梁有限元素法完成三明治梁之 挫屈分析,但一般文獻中挫屈荷載為中間軸合 力,本文則探討荷載為沿梁深度方向為均佈的 軸向應力,因而相對應的薄膜應變乃包含梁剖 面上為非線性變化之位移場之影響,故本文方 式可完整地考慮高階梁理論之非線性位移場對 梁臨界挫屈荷載的影響;經由擾動的觀念,可推 導得與前人不相同之有限元素法控制方程式, 並完成數值計算。與理論解比較在對稱堆疊三 明治梁臨界挫屈荷載實例分析中,本法皆顯現極佳的收斂性及精確度。