活性粉多孔隙混凝土應用於道路面層之工程性質研究

多孔隙混凝土(Porous concrete, PC)具有良好排水、吸音與抗滑能力，適合鋪設於台灣多雨之環境，由於多孔隙混凝土孔隙率較高，其強度低於一般混凝土，應用於高速公路面層因此受到侷限。活性粉混凝土(Reactive powder concrete, RPC)則是法國近年開發出之高度緻密化及均質化混凝土，具有超高抗壓強度與抗彎強度。本研究結合多孔隙混凝土(PC)與活性粉混凝土(RPC)之特性，研發符合強度與孔隙特性之新型路面材料，命名為「活性粉多孔隙混凝土(Reactive powder porous concrete, RPPC)」，以符合高速公路剛性路面面層混凝土設計抗彎強度45 kg/cm/sup 2/之要求。本研究採用水泥、矽灰、石英粉、強塑劑、矽砂、鋼纖維組成活性粉砂漿，提昇砂漿之強度與黏著性，配合最密堆積之粗骨材級配、高溫養治，以改善傳統多孔隙混凝土強度不足之缺點，研究內容主要包括材料基本性質、力學強度、孔隙率、透水性、Cantabro磨耗等試驗，檢驗活性粉多孔隙混凝土之工程性質。