綠色材料-生物可分解聚脂材料PHA生產、應用與分解技術開發：子計畫九：生物可分解塑膠PHA之多孔性薄膜製備及其生醫應用(III)

本研究以相轉換法製備生物分解性高分子－聚丁基烷酯Poly(3-hydroxybutyrate)薄膜，並將其表面改質，接枝聚丙烯酸及固定離胺酸，然後進行骨母細胞(hFOB 1.19)培養以探討其生物相容性。薄膜之孔隙結構與孔隙尺寸可藉由製膜參數(例如製膜液溶解溫度)加以控制，表面孔徑約在數微米範圍(參閱92年成果報告)；接枝聚丙烯酸乃以電漿聚合法進行，實驗結果顯示接枝條件如電漿處理時間、電漿功率大小、接枝反應時間、單體濃度及薄膜結構等皆可影響接枝量(參閱92年成果報告)，本研究最大接枝量可達0.48 mg/cm2；固定離胺酸乃利用1-ethyl-3-(3-diethylaminopropyl) carbodiimide hydrochloride (EDAC)為媒介使離胺酸與丙烯酸反應形成醯胺鍵，而將離胺酸固定於薄膜上，固定量受反應條件如EDAC濃度、反應pH值、反應時間、離胺酸濃度、薄膜孔隙結構等影響，最大固定量為0.55 g/cm2。各薄膜皆用於骨母細胞培養，結果顯示細胞在多孔型薄膜上之貼附與生長情形優於緻密型薄膜，聚丙烯酸會抑制細胞之成長，而離胺酸則可提升，然而後者之固定量太低，所以提升成效受到限制。