生物可分解PHA材料摻合技術開發及產品製備(III)

聚羥基烷酯（Polyhydroxyalkanote，PHA）是由微生物發酵生產出來的塑膠，有別於現在的石化合成塑膠。PHA具有許多之優點，同時符合「清潔生產」與「環保材料」的要求，因此在國內外引起學術界與工業界廣泛研究。至今，有將近三百種細菌被發現可製造出90種不同單元結構之PHA，其中最具代表性的是聚羥基丁酯(Polyhydroxybutyrate，PHB)，為大多數細菌所生產的PHA種類，不過PHB在生產及應用上碰到一些問題，包括了加工窗口窄、韌性偏低和價格昂貴。解決問題的方法有生產共聚合體以及摻合其他高分子，本計畫同時利用這兩個技術，將共聚合體聚(羥基丁酯-羥基己酯)(PHBHHx)摻合一柔軟性的聚醋酸乙烯酯(PVAc)高分子以增加材料的韌性和成膜性，同時能降低成本。將PHBHHx直接和PVAc以不同比例進行摻混，結果發現成膜性佳，所有不同組成的摻合體都呈現單一玻璃轉移溫度(Tg)，同時Tg隨著PVAc比例的增加而增加，證實PHBHHx和PVAc能夠相容，而且此摻合系統的Tg和組成之關係可以利用Gordon-Taylor方程式來描述。而在熱穩定性上，TGA測試結果顯示隨著PVAc組成的增加，PHBHHx的熱裂解溫度隨之提高，意即加工窗口溫度隨之增寬，有利加工。另外隨著PVAc組成的增加，摻合體的損耗正切峰面積亦隨之增加，顯示材料的韌性因為添加了PVAc而增加。另外在評估作為組織工程材料上，為了可以製作出孔徑小於100um的人工支架，又不破壞材料本身，我們選擇以準分子雷射加工製作，利用合適的參數即可製作孔徑為50與20um的2D 人工支架。