聚離胺酸樹狀高分子的合成與奈米型態結構

樹狀高分子，是一種新穎且可能展現具有奈米分子特性的材料。由於樹狀高分子可能擁有內部架構與表層官能基團的不同化學結構，因此同時展現總體的與奈米界面的特性。因為有機溶劑對離胺酸的溶解度受限制，使得樹狀聚離胺酸的合成受到相當限制。本研究選擇有機溶劑與水的混合溶液系統當作溶劑，探討影響離胺酸聚合反應的熱力學的因素與動力學的機制，例如溫度、反應時間、加入的除水反應化合物等。我們以批式的反應聚合方式來合成樹狀聚離胺酸高分子。其化學結構與反應的分析是使用紅外線光譜儀、核磁共振儀等儀器。紅外線光譜儀的結果顯示有醯胺鍵結，證明聚合反應成功。物理性質與形態結構的檢測，則利用穿透式電子顯微鏡及微差掃描式熱分析儀，穿透式電子顯微鏡所測得的顆粒大小大約在2.5~3nm 左右；分子量則利用電灑式質譜儀來檢測，大約為8000 左右。本研究的主要目標是要建立樹狀聚離胺酸高分子的合成技術，分子量與其分布的控制，樹狀化學結構的完整性等的探討。