以羥基硫醇包覆奈米金製備聚胺基甲酸酯-奈米金複合材料

本研究有別於其他文獻使用高分子直接製備奈米金，首先以化學還原法製備含有羥基硫醇包覆的奈米金，使其外層具有-OH反應官能基，取代合成聚胺基甲酸酯高分子當中的鏈延長劑，與異氰酸鹽的NCO官能基反應產生鍵結，將奈米金均勻分散在高分子結構當中。研究中分別以線性與非線性多元醇結構製備聚胺基甲酸酯-奈米金奈米複合材料及薄膜。本研究的獨特點為利用高分子與奈米金間的化學鍵結，製備固態的高分子-奈米金奈米複合材料或薄膜，提升奈米金在複合材料或薄膜中的含量。利用穿透式電子顯微鏡以及雷射奈米粒徑量測儀的鑑定，確認羥基硫醇包覆奈米金的形狀為圓形，大小約為5nm。藉由X光繞射儀、紫外線-可見光光譜儀以及能量分散X光譜儀的鑑定，證實奈米金在製備複合材料中的粒徑大小不變且均勻地分散。